采购供电电缆用户需求书

- 项目概况

10号楼新装MR设备即将装机，因医院负荷不够，拟从421医院临时借电，从421原凯港酒店配电房铺设电缆至10号楼，需采购电缆300米。同时，询价时拟一并将各型号的常用电缆价格进行谈判，以市场信息指导价为基础，厂家优惠后价格下浮比例，作为本年度零散采购价格依据。

二、资质要求

1、服务商必须是在中华人民共和国范围内注册的独立法人或其他组织。

2、服务商是所投物资的制造商，本项目不接受代理商参加。

3、服务商需提供拟投产品制造商中国国家强制性产品认证证书。

三、采购电缆型号和数量

本次采购电缆型号： YJV-3*240+2*120    数量：300米

四、 供货期：要求签订合同后10天内。

五、 质量要求

1、供货电缆必须为全新的、未经使用并可正常使用的优等货物。2、质量和技术标准须符合中华人民共和国国家行业最新版本的有关标准及要求：采用导电、导热、塑性、力学性能达到标准无氧铜生产，其含铜量不小于99.95%，含氧量不大于0.001%；导体铜的含量（重量）和导体电阻符合国家标准值指标；并保证所提供电缆具备符合要求的安全认证和质量合格认证。

六、常用电缆规格（报价）

YJV-0.6/1KV-3*35+2*16、3*50+2*25、3*70+2*35、3*95+2*50、3*120+2*70、3*150+2*70、3*185+2*95、3*240+2*120、3*300+2*150、3*400+2*185；

YJV-0.6/1KV-4*35+1*16、4*50+1*25、4*70+1*35、4*95+1*50、4*120+1*70、4*150+1*70、4*185+1*95、4*240+1*120、4*300+1*150、4*400+1*185。